Урок на 16. 04 2020

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СВАРНОЙ  КОНСТРУКЦИИ/

Исходными данными для проектирования технологического процесса являются чертеж конструкции, технические условия на ее изготовление и планируемая программа выпуска.

На чертеже сварной конструкции отражены решения ряда вопросов технологического характера: расчленения конструкции на отдельные элементы, выбора материалов с учетом их свариваемости, возможности использования того или иного способа сварки, а также удобства выполнения сварного соединения.

Так, данные чертежа о форме кромок, подготовленных под сварку, предопределяют допустимые зазоры при сборке под сварку, приемы сборки, способ сварки, положение деталей при сварке и т.д.

Указанные на чертеже допуски на размеры отдельных деталей и готовой конструкции, а также припуски на обработку после сварки соответствуют требованиям к точности сборки и величине сварочных деформаций.

Технические условия на изготовление конструкции определенного типа содержат перечень требований, предъявляемых к материалам, оборудованию и выполнению технологических и контрольных операций на разных стадиях процесса производства. Технологические процессы следует проектировать в соответствии с требованиями технических условий. Необходимость отклонения от них в каждом случае должна быть обоснована.

Планируемая программа выпуска содержит сведения о числе изделий, которые нужно изготовить в течение конкретного срока (например, за год). Эти цифры служат основанием для выбора оборудования, оснастки, средств механизации и автоматизации. Кроме того, данные об объеме производства позволяют оценить экономическую эффективность этого выбора.

Основная цель проектирования технологического процесса — разработка наиболее рационального способа изготовления сварной конструкции не только с технической, но и с экономической точки зрения при полном и оптимальном использовании всех технических возможностей оборудования и оснастки, а также минимальных затратах времени, рабочей силы, вспомогательных материалов и т.д.

Проектирование технологического процесса выполняется в два этапа. На первом из них конструкцию расчленяют (по чертежу) на технологические узлы и определяют рациональную последовательность операций. Помимо этого выбирают оптимальные способы сборки и сварки конструкции, основное и специальное технологическое оборудование, приспособления и средства механизации, устанавливают режимы обработки; производят нормирование и определяют трудоемкость изготовления конструкции.

В результате предварительного проектирования выявляется принципиальная схема (рис. 4.1) технологического процесса (технологический маршрут), на которой указывают все основные операции, выполняемые при изготовлении сварной конструкции, в принятой последовательности.

Целью второго этапа проектирования технологического процесса является подробная проработка всех вопросов, связанных с изготовлением сварной конструкции, причем наибольшая детализация необходима для массового производства.

Изготовление сварных узлов машиностроительных конструкций часто отличается сложностью и многообразием цеховых маршрутов. Это связано с применением большого числа разнообразных технологических процессов.

Для обоснования выбора той или иной схемы технологического процесса, в значительной мере зависящий от серийности производства конструкции, технологической оснащенности завода- изготовителя и потребности в дополнительном оборудовании, необходимы экономические расчеты.

Рис. 4.1. Принципиальная схема технологического процесса изготовления сварных конструкций

Принятый технологический процесс является обязательным для осуществления, его нарушение приводит к перерасходу материалов, снижению качества сварных соединений и удорожанию конструкции.

При проектировании технологических процессов изготовления сварных конструкций необходимо соблюдать следующие правила:

- расчленять крупногабаритные конструкции на такие транспортабельные узлы, которые можно полностью изготовить в заводских условиях, чтобы свести к минимуму монтажные работы (это требование обусловлено тем, что на монтажной площадке отсутствует возможность применения высокопроизводительных способов сварки, оснастки и средств контроля);

- выполнять сборочно-сварочные работы, последовательно укрупняя отдельные элементы (соединяя их в подузлы и узлы) с дальнейшей сборкой всей конструкции (такое чередование сборочных и сварочных операций обеспечивает удобство выполнения сварки и свободный доступ к сварным соединениям для пооперационного контроля их качества);

- механизировать и автоматизировать не только сварочные, но и сборочные, транспортные и другие вспомогательные работы (в противном случае не будет достигнута высокая производительность процесса изготовления сварных конструкций в целом, так как на сварочные работы приходится не более 30 % общих трудовых затрат);

- активно применять разные типы приспособлений на всех этапах производства сварных конструкций, что должно быть подкреплено экономическими расчетами с учетом программы выпуска (при изготовлении ответственных конструкций использование приспособлений обязательно при любой программе);

- предусматривать меры по предотвращению сварочных деформаций, что позволит обеспечить точность размеров и формы сварной конструкции (правка готовой конструкции крайне трудоемка, поэтому, в случае необходимости следует производить правку отдельных узлов);

- избегать необоснованного применения термообработки конструкции, поскольку эта операция существенно усложняет процесс изготовления.

Задания для обучающихся:

- Изучить материал, написать краткий конспект, повторить и выучить определения.

- Описать примеры применения видов конструкций в сварных конструкциях мзображенных на рисунках.

- Подготовить конспект для проверки задания.

- Ответить на тест в конспекте:

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 12(01) – СК

Для групп «Сварщик»

Предмет «Технология производства сварных конструкций»

Раздел  «Технологический процесс, Заготовительные работы. Сборочные работы»

Вашему вниманию предлагаются вопросы и ответы на них. Вам необходимо

выбрать ОДИН или НЕСКОЛЬКО  ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ.

- Какое сечение балок наиболее часто встречается?

А. Швеллер, уголок                      Б. Коробчатое, двутавровое

В. Трубчатое, листовое                 Г. Уголок, труба

- К оболочковым конструкциям относятся:

А. Рамы             Б. Фермы             В. Резервуары               Г.Решётки

- Конструкции и конструктивные элементы, работающие в основном на поперечный изгиб:

А. Балки               Б. Фермы          В. Резервуары                    Г. Решётки

- Жестко соединенные между собой балки образуют

А. Колонны               Б. Рамы                  В. Решётки                  Г. Фермы.

- Прихватки следует устанавливать от края детали или от отверстия на расстоянии не менее:

А. 5 мм                   Б. 10 мм                В. 15 мм                  Г. 20 мм

- Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают:

А. Метод оптимальной сборки                        Б. Метод рациональной сборки

В. Метод общей сборки                                  Г. Метод узловой сборки.

- Метод сборки, предусматривающий сборку и сварку отдельных узлов, из которых состоит конструкция, а затем сборку и сварку всей конструкции:

А. Метод общей сборки                     Б. Метод рациональной сборки

В. Метод  узловой сборки               Г. Метод оптимальной сборки

- К оболочковым конструкциям относятся:

А. Конструкции которые в основном испытывают переменные нагрузки

Б. Балки и перекрытия     В.  Емкости, трубы, котлы                 Г. Рамы и фермы.

- Часть конструкции, представляющая собой соединение двух или нескольких деталей при помощи сварки:

А. Позиционер          Б. Сварной узел           В. Манипулятор          Г. Вращатель.

- Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках, которые называют:

А. Технологическая карта                            Б. Технологическая ведомость

В. Технологическая последовательность           Г. Технологическая запись.

- В конструкциях мостовых кранов широко используют балки

А. Коробчатого сечения                       Б. Круглого сечения

В. Двутаврового сечения                      Г. Таврового сечения.

- Составьте правильную последовательность принципиальной схемы технологического процесса

1. Механическая обработка

2. Сварка

3 Заготовительные работы

4. Контроль качества

5. Правка

6. Сборка и контроль сборки

7. Термическая обработка

8. Подготовка поверхности

А. 7-2-1-3-8-4-6-5                    Б. 3-8-6-2-7-5-1-4

В. 3-8-5-1-4-6-2-7                     Г. 8-3-5-6-1-2-7-4