Задание: написать конспект.

ВИДЫ ЧУГУНОВ

В зависимости от степени графитизации различают чугуны белые, серые, ковкие, высокопрочные и половинчатые.

Белый чугун, в котором весь углерод (2,0...3,8%) находится в связанном состоянии в виде Fe3C (цементита), что и определяет его свойства: высокие твердость и хрупкость, хорошую сопротивляемость износу, плохую обрабатываемость режущими инструментами. Белый чугун применяют для получения серого и ковкого чугуна и стали.

Серый чугун содержит углерод в связанном состоянии только частично (не более 0,5%). Остальной углерод находится в чугуне в свободном состоянии в виде графита. Графитовые включения делают цвет излома серым. Чем излом темнее, тем чугун мягче. Образование графита происходит в результате термической обработки белого чугуна, когда часть цементита распадается на мягкое пластичное железо и графит. В зависимости от преобладающей структуры различают серый чугун на перлитной, ферритной или ферритоперлитной основе.

Свойства серого чугуна зависят от режима охлаждения и наличия некоторых примесей. Например, чем больше кремния, тем больше выделяется графита, и благодаря этому чугун становиться мягче. Серый чугун имеет умеренную твердость и легко обрабатывается режущими инструментами.

| Серый чугун | Белый чугун |
| --- | --- |
| Менее твердый | Более твердый |
| Более темный на изломе | Более светлый на изломе |
| Менее устойчив к износу | Более устойчив к износу |
| Менее хрупок | Более хрупок |
| Хорошо поддается обработке ручным инструментом | Не слишком хорошо поддается обработке ручным инструментом |
| Активно применяется в различных сферах промышленности | Используется главным образом в целях изготовления стали, серого чугуна |
| Имеет большой процент свободного углерода — в виде графита | Включает в основном связанный углерод |
| Характеризуется большим процентом кремния, меньшим — марганца, фосфора | Характеризуется меньшим процентом кремния, большим — марганца, фосфора |

Ковкий чугун получают после длительного отжига белого чугуна при высоких температурах, когда цементит почти полностью распадается с выделением свободного углерода на ферритной или перлитной основе. Углеродные включения имеют округлую форму. В отличие от серых, ковкие чугуны являются более прочными и пластичными и легче обрабатываются.

Высокопрочные (модифицированные) чугуны значительно превосходят обычные серые по прочности и обладают лучшими пластическими свойствами. Их применяют для отливок ответственных деталей. При испытании серого и высокопрочного чугунов определяют предел прочности при растяжении, изгибе и сжатии, а при испытании ковкого чугуна — предел прочности при растяжении, относительное удлинение и твердость.