Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Антифрикционный чугун, обработка чугунов резанием» На 11.10.24г. Внимательно прочитайте и законспектируйте лекцию ,обязательно зарисуйте все таблицы и маркировки

Выполненное задание отправляйте на почту : mihailovna.olia2017@yandex.ru

Антифрикционный чугун

Антифрикционные чугуны получают на основе серых, высокопрочных или ковких чугунов.

Антифрикционные чугуны

На основе высокопроч- ных чугунов

На основе ков- ких чугунов

На основе серых чу- гунов

| Марки : | Марки : | Марки : |
| --- | --- | --- |
| АЧС-1, АЧС-2…АЧС-6 | АЧВ-1, АЧВ-2 | АЧК-1, АЧК-2 |

Чугуны АЧС легированы: хромом (0,2-0,4 %)

никелем (0,2-0,4 %)

медью (0,3-2,0 %) алюминием(0,4-0,8 %)

Чугуны АЧВ легированы: медью (< 0,7%),

магнием (< 0,03%). Чугуны АЧК легированы: медью (1-1,5%). Маркировка антифрикционных чугунов.

Обозначение марки антифрикционного чугуна включает:

- буквы АЧ (обозначают «антифрикционный чугун»);

- буква С - серый;

- буква В - высокопрочный;

- буква К - ковкий;

- цифры (указывают номер марки чугуна).

Пример маркировки антифрикционного чугуна:

А

Ч

В

-

1

Номер марки

Номер марки

тире между символами Высокопрочный

Чугун

Антифрикционный

1

-

В

Ч

А

Высокопрочный

Чугун

Антифрикционн

Антифрикционный чугун обладает хорошей износостойкостью, поэтому эти чугуны используются для изготовления деталей, работающих в условиях трения скольжения.

Подшипник скольжения из антифрикционного чугуна Механические свойства антифрикционного чугуна

| Марка чугуна | Твердость по Бринеллю, НВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | МПа | кге/мм2 |
| АЧС-1 | 1766-2364 | 180-262 |
| АЧС-2 | 1766-2246 | 180-229 |
| АЧС-3 | 1570-1864 | 160-190 |
| АЧС-4 | 1766-2246 | 180-229 |
| АЧС-5 | 1766-2246 | 180-229 |
| АЧС-б | 981-1177 | 100-120 |
| АЧВ-1 | 2058-2550 | 210-260 |
| АЧ8-2 | 1638-1933 | 167-197 |
| АЧК-1 | 1834-2573 | 187-262 |
| АЧК-2 | 1638-1933 | 167-197 |

      - Чугуны со специальными свойствами

Путем введения легирующих элементов создаются чугуны со специаль- ными физическими и химическими свойствами. К таким чугунам относится жаропрочный, жаростойкий, коррозионно-стойкий и т.п.

Жаропрочный чугун предназначен для эксплуатации механизмов при температуре до 600°С. Легирован никелем, хромом, марганцем. Обозначение марки жаропрочного чугуна включает:

- буква Ч (обозначает «чугун»);

- буквы Н, X, Г (обозначают легирующие элементы- никель, хром, марганец);

- буква Ш (обозначает, что графит имеет шаровидную форму);

- цифры за буквой (указывают процентное содержание легирующих элемен- тов).

7

Н

11

Х

2

Ш

Ч

Г

Шаровидная форма графита

Содержание хрома - 2%

Хром

Содержание марганца -7%

Пример маркировки жаропрочного чугуна:

Шаровидная форма графита

Содержание хрома - 2%

Хром

Содержание марганца -7% Марганец

Содержание никеля -11%

Никель

Чугун

Ш

2

Х

7

Г

11

Н

Ч

Марганец

Содержание никеля -11%

Никель

Чугун

Жаропрочный чугун сохраняет прочность при температурах до 600°С. Имеет пониженную обрабатываемость резанием.

Химический состав и механические свойства жаропрочных чугунов.

| Марка чугуна | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  | Механические свойства при 20°С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Мп | Р | S | Сг | Ni | в, МПа; , % |  | НВ, МПа |
|  |  |  |  | не более |  |  |  | не менее |  |  |
| ЧН19ХЗШ | 2,5- 3,0 | 1,8- 2,5 | 1,0- 1,6 | 0,05 | 0,03 | 2,5- 3,5 | 17-20 | 392 | 5 | 1176-2499 |
| ЧН11Г7Х2Ш | 2,5- 3,0 | 1,8- 2,5 | 5,0- 8,0 | 0,05 | 0,03 | 1,0- 2,5 | 10-12 | 392 | 4 | 1176-2499 |

Жаропрочный чугун применяется для изготовления деталей газовых турбин, насосов, двигателей внутреннего сгорания.

Жаростойкий чугун обладает способностью противостоять окислению при повышенных температурах. Легирован хромом, кремнием, алюминием. Обо- значение марки жаростойкого чугуна включает:

тире мужду символами

Хром

Чугун

Жаростойкий

Ю

Ж

Ш

-

22

тире между знаками

Шаровидная форма графита

Ч

- 22 %

буквы ЖЧ (обозначают «жаростойкий чугун»);

  - буквы X, С, Ю (обозначают легирующие элементы -хром, кремний, алюминий);

  - букву Ш (обозначает, что графит имеет шаровидную форму);

Ж

Ч

Х

-

Содержание хрома -1,5 %

1,5

цифры (указывают процентное содержание легирующих элементов). Пример маркировки разных марок жаростойкого чугуна:

Содержание хрома -1,5 %

тире мужду символами

Хром

Чугун

Жаростойкий

1,5

-

Х

Ч

Ж

- 22 %

тире между знаками

Шаровидная форма графита

Жаростойкий

22

-

Ш

Ю

Ч

Ж

Жаростойкий чугун сохраняет свойства при температуре до 600-1100°С.

Химический состав и механические свойства жаростойких чугунов

| Чугун | Марка чу- гуна | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  | Механические свойства при 20 С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Мп | Р | S | Сг | Al | в, | НВ, МПа |
| Хромистый | ЖЧХ-0,8 ЖЧХ-1,5 ЖЧХ-2,5 ЖЧХ-30 | 3,0-3,9 3,0-3,9 3,0-3,9 2,4-3,0 | 1,5-2,5 1,7-2,7 2,8-3,8 1,0-2,0 | 1,0 1,0 1,0 0,7 | 0,3 0,3 0,3 0,1 | 0,12 0,12 0,12 0,08 | 0,5- 1.0 1,1- 1.9 2.0- | - | 176 147 - 294 | 2029-2803 2029-2803 2234-3567 3626-5390 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |
| Кремнистый с пластичатым графитом | ЖЧС-5,5 | 2,4-3,2 | 5,0-6,0 | 0,5-1,2 | 0,03 | 0,12 | 0,5- 0.9 | - | 98 | 1372-2409 |
| Кремнистый с шаровидным графитом | ЖЧСШ-5,5 | 2,5-3,5 | 5,0-6,0 | 0,7 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | - | 215 | 2234-3146 |
| Алюминиевый с пластинча- тым графитом | ЖЧЮ-22 | 1,6-2,5 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 0,2 | 0,08 | - | 19-25 | 88 | 1372-2803 |
| Алюминиевый с шаровидным графитом | ЖЧЮШ-22 | 1,6-2,5 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 0,2 | 0,05 | - | 19-25 | 245 | 2362-3675 |

Жаростойкий чугун применяется для талей турбин, двигателей, работаю- щих при температурах  до  1000°С.

Коррозионно стойкие чугуны в состав которых вводится хром, титан, молиб- ден, медь, никель с целью повышения его коррозионной стойкости

Обозначение марки коррозионно стойкого чугуна включает:

- букву Ч (обозначает «чугун»);

- буквы X, Т, М, Д, Н (обозначают легирующие элементы - хром, титан, мо- либден, медь, никель);

- букву Ш (обозначает, что графит имеет шаровидную форму);

- цифры (указывают процентное содержание легирующих элементов).

Пример маркировки различных марок коррозионно-стойкого чугуна:

Хром

Содержание никеля - 1 %

15

Д

Д

Ч

Н

3

Х

Ш

15

Ш

Х

3

Н

Ч

Шаровидная форма графита.

Хром

Хром

Содержание меди -3 %

Содержание меди -3 %

Медь

Медь

Содержание никеля -15 %

Содержание никеля -15 %

Никель

Никель

Чугун

1

Ч

Х

М

Молибден

Н

Медь

Д

Чугун

Медь

Молибден

Хром

Содержание никеля - 1 % Никель

Чугун

Д

М

Х

1

Н

Ч

Коррозионностойкий чугун сохраняет свойства при работе в газовых сре- дах, водных растворах.

Никель

Чугун

Химический состав и механические свойства коррозионностойких чугуиов.

| Чугун | Марка чугуна | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механические свойства при 20 С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Мn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | в МПа | HB МПа |
|  |  |  |  |  | Не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низколеги- рованный | ЧНХТ ЧН1ХМТ ЧМ1МШ | 2,7-3,4 2,8-3,2 3,2-3,8 | 1,4-2,0 1,6-2,0 2,4-2,8 | 1,0-2,6 0,5-1,2 0,8-1,2 | 0,5 0,15 0,1 | 0,15 0,12 0,03 | 0,2-0,4 0,2-0,6 0,1 | 0,3-0,7 0,7-1,5 0,8-1,4 | - 0,3-0,6 0,3-0,6 | - 0,2-0,5 - | 0,05-0,12 - - | 235 294 490 | 1970- 2803 |
| Высоколеги- рованный | ЧН15Д7Х2 ЧН15Д3ХШ | 2,5-3,0 2,5-3,0 | 1,5-3,0 2,0-2,5 | 0,5-1,2 1,3-1,8 | 0,3 0,1 | 0,1 0,03 | 1,5-3,0- 0,2-0,6 | 1,4-1,7 1,4-1,7 | - - | 6,0-8,0 3,0-3,5 | - - | 176 343 | 1176- 1931 |

Коррозионно стойкий чугун применяется для изготовления деталей паровых машин и турбин дизелей двигателей внутреннего сгорания, деталей нефтехимиче- ского оборудования.

      - Обрабатываемость чугунов резанием

Обрабатываемость - совокупность качеств металла,	которые определяют производительность труда при обработке резанием.

Обрабатываемость чугуна зависит от многих факторов.

Структура

Механические свой- ства

Химический состав

На обрабатываемость влияют

Обрабатываемость чугуна снижается при:

- уменьшении содержания графита;

- увеличении твердости;

- наличии пластинчатого графита по сравнению со сфероидальной формой графита;

- увеличении содержания молибдена, марганца, хрома, фосфора;

- наличии литейной корки.

Хорошо обрабатываются серый, ковкий чугун. Практически не обрабатывается белый чугун.