    - Тема: Хранение и подготовка сварочных материалов к сварке.

# Задание: прочитать и запомнить материал. Уметь устно ответить на вопросы во время созвона.

# 1 часть

Все сварочные материалы должны проходить входной контроль, включающий:

- проверку наличия сертификатов качества или сертификатов соответствия фирмы (завода-изготовителя);

- проверку сохранности упаковки;

- проверку внешнего вида покрытия электродов, проволок;

- проверку сварочно-технологических свойств электродов и порошковых проволок

Сварочные материалы в соответствии с требованиями изготовителей следует хранить в сухих отапливаемых помещениях при условиях, предупреждающих их увлажнение (температура воздуха – не менее +15 0С; влажность воздуха - не более 50%) и гарантирующих сохранность и герметичность упаковки.

- Электроды, порошковые проволоки, проволоки сплошного сечения и флюсы при условии герметичности упаковки и централизованного складирования в специально оборудованном помещении могут храниться без дополнительной проверки в течение одного года.

- Если упаковка негерметична или повреждена, то электроды и проволоки должны быть подвергнуты дополнительной проверке их внешнего вида и сварочно-технологических свойств и использованы в первую очередь. Дальнейшему длительному хранению такие сварочные материалы не подлежат.

- Если в результате обследования внешнего вида на поверхности проволоки или на электродном стержне обнаружены следы ржавчины и/или в результате проверки сварочно-технологических свойств сварочных материалов установлено, что они не обеспечивают качество выполнения сварных швов, то такие сварочные материалы не подлежат использованию.

- Сварочные электроды с покрытием основного вида, упакованные в картонные коробки, обтянутые термоусадочной пленкой, должны быть прокалены перед сваркой при температуре 300-350 0С в течение 1,0-1,5 час. с последующим размещением в термостатах (термопеналах).

- Электроды, не размещенные в термопеналах, хранятся в сушильно-прокалочных печах.

- Электроды, поставляемые в пластиковых пеналах, должны быть прокалены в соответствии с правилами, приведенными в п. 4.2.5.

- Сварочные электроды с основным видом покрытия, упакованные в герметичные металлические банки, не требуют прокалки перед сваркой. Однако в случае, если электроды из открытой металлической банки не были использованы в течение рабочей смены (~8…10 час.), а также в случае, если герметичность банки была нарушена в процессе транспортировки или хранения, электроды следует прокалить непосредственно перед сваркой в течение 1,0-2,0 час.

- Срок хранения электродов в герметичных металлических банках не ограничен.

- Сварочные электроды с целлюлозным видом покрытия поставляются, как правило, в герметичных металлических банках и не требуют предварительной сушки перед использованием.

- Как исключение, в случае чрезмерного увлажнения электродов с целлюлозным видом покрытия (прямое попадание влаги и др.) допускается их сушка перед использованием при температуре 80-90 0С в течение 10-20 мин.

- Прокаленные электроды с основным видом покрытия могут быть использованы в течение 2-х суток без дополнительной прокалки при условии хранения в сухом помещении при температуре не менее +15 0С.

- Если прокаленные сварочные материалы не использованы в течение 2-х суток, то они подлежат повторной прокалке.

- Допускается повторная прокалка электродов с основным видом покрытия до 5 раз (при общем времени прокалки не более 10 час.).

- При хранении прокаленных электродов в сушильных шкафах с температурой 100-150 0С повторная прокалка не требуется

- Сварочную проволоку следует хранить в сухих отапливаемых помещениях в упаковке завода-изготовителя. Каждая партия проволоки должна иметь сертификат с указанием завода-изготовителя, ее марки по ГОСТ 2246-70, диаметра, номера плавки и химического состава. К каждому мотку (бухте) проволоки массой 30 кг (и более) должна быть прикреплена бирка с указанием завода-изготовителя, номера ее плавки, диаметра и марки проволоки.

- Сварочная проволока для сварки под флюсом должна выдаваться для использования в количестве, необходимом для односменной работы трубосварочной базы. Поверхность проволоки должна быть свободной от ржавчины, окалины, следов смазки и загрязнений. При их наличии проволоку следует очистить на станке типа МОН-52 или другом аналогичном оборудовании с последующей рядной намоткой проволоки на съемные катушки сварочной головки. При очистке и перемотке проволоки не следует допускать ее резких перегибов. Масса катушки с проволокой не должна превышать 30 кг.

- В случае поставки проволоки для сварки под флюсом заводом-изготовителем без рядной намотки и/или массой более 30 кг следует осуществить ее перемотку в мотки массой не более 30 кг.

- Плавленые сварочные флюсы следует хранить в сухих отапливаемых помещениях в герметичной упаковке завода-изготовителя (мешках из многослойной крафт-бумаги или металлических емкостях-контейнерах).

- На упаковке должны быть указаны завод-изготовитель, марка флюса, номер ГОСТа или ТУ, масса, номер партии. Каждая партия флюса должна иметь сертификат с указанием завода-изготовителя, марки флюса, номер партии и премо-сдаточных характеристик (состав флюса, насыпная плотность, размер зерен). Масса мешка с флюсом не должна превышать 25 кг.

- Порошковая проволока для сварки в среде защитных газов головками М-220 должна поставляться на пластмассовых кассетах весом 4,5-5 кг со специальной рядной намоткой. Каждая катушка упаковывается в полиэтиленовый пакет и, затем, по четыре штуки в картонные коробки. Общий вес упаковки – не более 20 кг.

- Омедненная проволока сплошного сечения для сварки на оборудовании CWS.02 ЕМ должна поставляться с порядной намоткой в катушках специальной конструкции, адаптированной к сварочным головкам CWS.02 ЕМ. Масса катушки с проволокой - 2,5кг. Катушки должны быть завернуты в полиэтиленовые пакеты и уложены в картонные коробки.

- Защитные газы следует хранить в емкостях, в которых их поставляют. Емкости следует хранить в соответствии с правилами по соблюдению техники безопасности по хранению газов и требованиями поставщика.

- Запрещается смешивать газы в баллонах и емкостях, в которых они поставляются.

2 часть

## Зачем необходима сушка электродов?

Сварочные электроды, применяемые в процессе сварки, содержат покрытие, состоящее из различных химических соединений. Это покрытие выполняет несколько важных функций, включая защиту сварочной дуги от внешних воздействий и создание шлака или флюса, которые способствуют достижению необходимой прочности и качества сварного соединения.

Однако в процессе производства электроды могут поглощать влагу из окружающей среды, особенно если они не хранятся в соответствующих условиях. Это приводит к наличию избыточной влаги внутри покрытия электрода, что неблагоприятно сказывается на его сварочных характеристиках.

Для обеспечения стабильности и надежности работы сварочных электродов необходимо удалить избыточную влагу путем процесса сушки, или прокалки. Этот процесс осуществляется перед использованием электродов и направлен на выведение влаги из их структуры.

Прокалка электродов обеспечивает следующие преимущества:

- Снижение уровня влаги: Сушка электродов позволяет устранить избыточную влагу, что способствует снижению содержания водорода в сварочном шве. Высокое содержание водорода может вызывать различные дефекты, такие как трещины и поры, негативно сказывающиеся на прочности сварного соединения.

- Улучшение стабильности сварки: Сухие электроды обеспечивают более стабильный сварочный процесс, поскольку влага не влияет на формирование дуги и характеристики покрытия электрода. Это позволяет сварщику легче контролировать сварочные параметры и достигать требуемого качества сварки.

- Повышение эффективности: Сухие электроды обладают более высокой эффективностью по сравнению с влажными. Они обеспечивают лучшую стартовую стабильность, меньшее количество брызг и более равномерное распределение покрытия во время сварки. Это повышает производительность и сокращает время, затрачиваемое на сварочные работы.

## Как и чем сушить электроды?

Сушка электродов перед использованием является важным шагом, который гарантирует стабильность и надежность сварочного процесса. Существуют различные способы и методы, которые можно применять для сушки электродов. Рассмотрим некоторые из них:

- Специализированные сушильные печи обеспечивают контролируемую и равномерную сушку электродов. Внутри печи создается оптимальная температура и влажность, что позволяет электродам быстро и эффективно избавиться от влаги.

- Сушильные шкафы также предоставляют контролируемую среду для сушки электродов. Они обладают системой вентиляции и регулируемой температурой, что помогает удалить влагу из электродов.

- Сушильные камеры предназначены специально для сушки сварочных материалов. Они обеспечивают оптимальные условия сушки и контроль влажности для электродов.

- Использование вакуумной камеры для сушки электродов. В вакуумной среде вода испаряется при более низких температурах, что позволяет бережно удалить влагу из электродов.

При выборе конкретного метода сушки необходимо учитывать требования производителя и тип электродов. Каждый метод имеет свои преимущества и может быть оптимальным для определенных условий. Рекомендуется обратиться к руководству производителя для получения подробной информации о рекомендуемых способах сушки и параметрах, таких как время и температура.

## С какой целью производят прокалку электродов?

Прокалка электродов - это процесс нагрева электродов до определенной температуры с последующим их охлаждением. Этот процесс выполняется с целью достижения определенных характеристик и свойств электродов. Рассмотрим основные цели, по которым производят прокалку электродов.

- Улучшение электрической проводимости: Прокалка позволяет улучшить электрическую проводимость электродов. В результате нагрева и охлаждения происходит изменение структуры материала, что способствует более эффективной передаче электрического тока во время сварочного процесса.

- Устранение водорода: Прокалка помогает устранить водород, который может быть поглощен электродами во время производства или хранения. Водород может вызвать нежелательные явления, такие как трещины или поры в сварочных соединениях. Прокалка позволяет освободить водород из электродов, обеспечивая более надежные и прочные сварочные швы.

- Улучшение механических свойств: Прокалка также способствует улучшению механических свойств электродов, таких как прочность и устойчивость к износу. Изменение структуры материала во время прокалки позволяет достичь более высокой степени деформации и улучшить общую механическую производительность электродов.

- Снятие внутренних напряжений: Прокалка помогает снять внутренние напряжения, которые могут возникнуть в структуре электродов в процессе их производства или использования. Это позволяет снизить вероятность появления трещин или деформаций в сварочных соединениях, обеспечивая более надежные результаты.