Тема: «ЧУГУНЫ»

Классификация и маркировка чугунов

Чугунами называют сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14-6,67 % углерода.

В металлургическом производстве чугуны выплавляют в доменных печах. Получаемые чугуны подразделяют на: передельные, специальные (ферросплавы) и литейные. Передельные и специальные чугуны используют для последующей переработки в сталь. Литейные чугуны (около 20 % всего выплавляемого чугуна) отправляют на машиностроительные заводы для использования при изготовлении литых заготовок деталей (литья).

Свойство чугуна зависит от содержания в нем углерода и других примесей (кремний, марганец, сера и фосфор).

Классификация чугуна осуществляется по следующим признакам:

- по состоянию углерода - свободный или связанный;

- по форме включений графита - пластинчатый, шаровидный, хлопьевидный;

- по типу структуры металлической основы (матрицы)- ферритный, перлитный; имеются также чугуны со смешанной структурой: например феррито - перлитные;

- по химическому составу -  нелегированные чугуны (общего назначения) и легированные чугуны (специального назначения).

Кремний увеличивает жаротекучесть, улучшает литейное свойство и делает чугун более легким.

Марганец - повышает прочность чугуна .

Сера в чугуне вызывает ломкость, образование трещин в горящих отливках.

Фосфор – понижает механические свойства и вызывает образование трещин в холодных отливках. Сера и фосфор являются вредными примесями.

Углерод один из главных элементов в чугуне, в зависимости от количества углерода получают различные сорта чугуна:

Белый чугун - Основной структурной составляющей белых чугунов является хрупкий и твердый цементит, обладают высокой твердостью и хрупкостью., плохо поддается литью и трудно обрабатывается слесарным инструментом. Из-за этих свойств их незначительно применяют в технике и совершенно не используют в строительстве.  Белые чугуны идут в переделку на сталь и серые чугуны. В доменных печах выплавляют белые чугуны трех типов: литейный коксовый, передельный коксо вый и ферросплавы.

Литейный коксовый чугун. (ГОСТ 4832-72) содержит от 3,5 до 4,6% углерода и применяется для производства серых чугунов.

Передельный коксовый чугун используется для выплавки стали и производства отливок.

Ферросплавы применяют как добавки при выплавке стали. Они содержат повышенное количество марганца и кремния. Так, один из видов ферросплавов - зеркальный чугун содержит 10-25% марганца, ферромарганец - 70-80% марганца, а ферросилиций - 9-12% кремния.

Серый чугун –  Такое название серые чугуны получили по серому цвету излома (графит в форме пластин) это сплав железа, кремния (от 1,2-3,5%) и углерода, содержащий также постоянные примеси Мn, Р,S.  Малопластичен, но легко обрабатывается режущим инструментом, его применяют при изготовлении малоответственных деталей и деталей на износ. Серый чугун маркируется буквами и числами.

Серые чугуны с пластинчатым графитом выпускают марок от СЧ10 до СЧ45.

В марках, буквы означают наименование чугуна, цифры - предел прочности чугуна, Н/мм2, при растяжении.

Для получения более высоких механических свойств производят модификацию серого чугуна. В расплавленный чугун вводят 0,3-0,8% модификаторов, в качестве которых применяют ферросилиций или силикокальций, содержащий 70-65% кремния и 30-35% кальция. При такой модификации графит распределяется в виде то чечных включений;

Пример: СЧ-12- серый чугун  с пределом прочности при растяжении 120 МПа.

В зависимости от химического состава и назначения чугуны подразделяют на легированные, специальные  ферросплавы, ковкие и высокопрочные чугуны.

Высокопрочный чугун имеет в своей структуре шаровидный графит, который образуется в процессе кристаллизации. Шаровидный графит ослабляет металлическую основу не так сильно как пластичный, и не  является концентратом напряжений.

Высокопрочный чугун применяют для изготовления ответственных деталей (коленчатых валов, зубчатых колес).

Высокопрочные чугуны выпускают марок от ВЧ38-17 до ВЧ120-2. Буквы означают наименование чугуна, первые две цифры - предел прочности при растяжении чугуна, кгс/мм2, вторые - относительное удлинение при растяжении, %.

Ковкий чугун -- разновидность серых чугунов,  получают длительным отжигом белого чугуна , в результате которого образуется графит хлопьевидной формы. Ковкий чугун получил свое название изза повышенной пластичности и вязкости (хотя обработке давлением не подвергается). Ковкий чугун обладает повышенной прочностью при растяжении и высоким сопротивлением удару. Применяют для изготовления деталей сложной формы: картеры заднего моста автомобилей, тормозные колодки, тройники и т.д.

Маркируется ковкий чугун двумя буквами и двумя числами КЧ-370-12. Первое число предел прочности при испытании на  разрыв, 2—число относительное удлинение (%),  характеризующее пластичность чугуна.

Такие чугуны - наиболее пластичные из всех видов чугуна. Относительное удлинение ферритного ковкого чугуна до 12% при прочности на растяжение 3,7 МПа, а ферритно-перлитного 5% при прочности до 5 МПа. Ковкие чугуны выпуска ют марок от КЧЗО-6 до КЧ50-5. Расшифровка марки такая же, как и у высокопрочного чугуна.

Ковкий чугун получают термообработкой из белого чугуна. Он получил свое название из-за повышенной пластичности и вязкости (хотя обработке давлением не подвергается). Ковкий чугун обладает повышенной прочностью при растяжении и высоким сопротивлением удару. Из ковкого чугуна изготовляют детали сложной формы: картеры заднего моста автомобилей, тормозные колодки, тройники, угольники и т. д.

Маркируется ковкий чугун двумя буквами и двумя числами, например КЧ 370-12. Буквы КЧ означают ковкий чугун, первое число-предел прочности (в МПа) на разрыв, второе число - относительное удлинение (в процентах), характеризующее пластичность чугуна.

Легированные чугуны.

Легированные чугуны получают введением в серый чугун небольшого количества легирующих добавок: хрома, никеля, меди, титана, которые улучшают механические свойства металлической основы чугуна и способствуют получению благоприятной формы графита.

В зависимости от назначения различают износостойкие, антифрикционные, жаростойкие и коррозионно-стойкие легированные чугуны.

В обозначении марок легированных чугунов буквы и цифры, соответствующие содержанию легирующих элементов, те же, что и в марках стали.

Износостойкие чугуны, легированные никелем (до 5 %) и хромом (0,8 %), применяют для изготовления деталей, работающих в абразивных средах. Чугуны (до 0,6 % Сг и 2,5 % Ni) с добавлением титана, меди, ванадия, молибдена обладают повышенной износостойкостью в условиях трения без смазочного материала. Их используют для изготовления тормозных барабанов автомобилей, дисков сцепления, гильз цилиндров и др.

Жаростойкие легированные чугуны ЧХ 2, ЧХ 3 применяют для изготовления деталей контактных аппаратов химического оборудования, турбокомпрессоров, эксплуатируемых при температуре 600°С (ЧХ 2) и 700°С (ЧХ 3).

Жаропрочные легированные чугуны ЧНМШ, ЧНИГ7Х2Ш с шаровидным графитом работоспособны при температурах 500--600°С и применяются для изготовления деталей дизелей, компрессоров и др.

Коррозионно-стойкие легированные чугуны марок ЧХ 1, ЧНХТ, ЧНХМД, ЧН2Х (низколегированные) обладают повышенной коррозионной стойкостью в газовой, воздушной и щелочной средах. Их применяют для изготовления деталей узлов трения, работающих при повышенных температурах (поршневых колец, блоков и головок цилиндров двигателей внутреннего сгорания,

деталей дизелей, компрессоров и т. д.).

Антифрикционные чугуны используются в качестве подшипниковых сплавов, так как представляют группу специальных сплавов, структура которых удовлетворяет правилу Шарпи (включения твердой фазы в мягкой основе), способных работать в условиях трения как подшипники скольжения.

Для легирования антифрикционных чугунов используют хром, медь, никель, титан.

ГОСТ 1585-85 включает шесть марок антифрикционного серого чугуна (АЧС-1 -- АЧС-6) с пластинчатым графитом, две марки высокопрочного (АЧВ-1, АЧВ-2) и две марки ковкого (АЧК-1, АЧК-2) чугунов. Этим стандартом регламентируются химический состав, структура, режимы работы, в нем также содержатся рекомендации по применению антифрикционных чугунов.

Различают перлитные и перлитно-ферритные антифрикционные чугуны. Антифрикционные перлитные чугуны (АЧС-1, АЧС-2) и перлитно-ферритный (АЧС-3) применяют при давлении в зоне контакта фрикционных пар до 50 МПа.

Чугуны с шаровидным графитом АЧВ-1 (перлитный) и АЧВ-2 (перлитно-ферритный) применяют при повышенных нагрузках (до 120 МПа).