Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Гибка» На 21.10.24 . Сделать конспект

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Тема :Гибка

Гибка (изгибание) — операция, в результате которой заготовка принимает требуемые форму и размеры за счет сжатия внутрен- них и растяжения наружных слоев материала заготовки. При из- гибании слои материала заготовки, расположенные вдоль ее оси, не претерпевают изменений, сохраняя свои первоначальные раз- меры. Эти слои материала заготовки называют нейтральными. Расчет размеров заготовки производится относительно нейтраль- ной линии.

Гибка выполняется вручную с использованием универсальных инструментов и материалов и специальных приспособлений.

Гибка может осуществляться как в холодном, так и в горячем состоянии, когда нагревают заготовку целиком или отдельные ее участки.

Инструменты, материалы и приспособления для гибки вы-

бирают в зависимости от материала, размеров и способа гибки.

Инструменты для гибки. Слесарные молотки с круглым или с квадратным бойком применяют при гибке листового материала толщиной более 0,6 мм, полосового и профильного проката тол- щиной до 0,6 мм.

Молотки с мягкими вставками и киянки используют при гибке тонколистового материала толщиной до 0,5 мм, заготовок из цвет- ного металла и предварительно обработанных заготовок.

Плоскогубцы и круглогубцы применяют при гибке профильно- го проката толщиной менее 0,6 мм и проволоки.

Вспомогательные материалы, применяемые при гибке. При гибке труб в зависимости от их материала и размеров для преду- преждения образования складок на внутренней поверхности тру- бы их предварительно заполняют наполнителем. В качестве на- полнителей используют:

- песок — при гибке как в холодном, так и в горячем состоянии труб диаметром 10 мм и более из отожженной стали при радиу- се гибки более 200 мм; труб диаметром свыше 10 мм из ото- жженной меди и латуни при радиусе гибки до 100 мм в горячем состоянии;

- канифоль — при гибке в холодном состоянии труб из отож- женной меди и латуни при радиусе гибки, не превышающем 100 мм.

Приспособления, применяемые при гибке. Приспособления

для нагрева труб перед гибкой обеспечивают нагрев трубы в ме- сте изгиба или изгибаемой заготовки в целом. Для этих целей слу- жат установки токов высокой частоты (ТВЧ), пламенные печи, горны и паяльные лампы.

Специальные приспособления для гибки предназначены для выполнения определенного вида работ с определенными изде- лиями.

При гибке следует придерживаться следующих правил:

- при изгибании листового и полосового материала в тисках раз- меточную риску следует располагать точно по уровню губок ти- сков. Полосовой материал толщиной свыше 3 мм следует изги- бать только в сторону неподвижных губок тисков;

- при гибке из полос и круглого проката деталей типа уголков, скоб, крючков, колец необходимо предварительно рассчитать

длину элементов и общую длину заготовки, размечая при этом места изгиба;

  - при массовом изготовлении деталей типа скоб следует приме- нять оправки, размеры которых соответствуют размерам эле- ментов детали;

  - при гибке труб любым методом шов должен располагаться вну- три изгиба.

Последовательность выполнения работ при гибке зависит

от типа заготовки. Особое место при выполнении гибочных работ занимают гибка труб и навивка пружин.