Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Гибка труб.» На 23.10.24 . Сделать краткий конспект и заполняем таблицы обязательно и делаем рисунки,в рис.2.10 , таблицу обязательно

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Гибка труб может производиться как в холодном, так и в горя- чем состоянии.

Гибка труб в холодном состоянии выполняется в следующей по- следовательности:

  - нагревают трубу до температуры 600 … 700 °С и охлаждают на воздухе до температуры окружающей среды;

  - один конец трубы закрывают пробкой и заполняют ее наполни- телем (сухой просеянный песок), нанося легкие удары молот- ком по стенкам трубы для обеспечения ее полного и плотного заполнения, после чего второй конец трубы также закрывают пробкой;

  - изгибают трубу на оправке необходимого диаметра;

  - извлекают из трубы пробки и удаляют наполнитель.

Гибка труб в горячем состоянии выполняется так же, как и в

холодном. Отличие состоит в том, что после заполнения трубы пе- ском ее нагревают в месте изгиба паяльной лампой.

Навивка пружин вручную (рис. 2.10) осуществляется на оправке в слесарных тисках следующим образом:

  - выбирают по размеру стальную цилиндрическую оправку 2 и изгибают ее;

  - сверлят отверстие диаметром на 1 … 1,5 мм больше диаметра проволоки 1, используемой для навивки пружины;

  - проволоку, необходимую для навивки пружины, рихтуют и от- резают кусок необходимой длины;

  - один конец проволоки вводят в отверстие оправки;

Рис. 2.10. Схема навивки пружины вручную:

1 — проволока; 2 — оправка; 3 — про- кладка

| таблица 2.4. типичные дефекты при гибке, причины их появления и способы предупреждения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дефект | Причина | Способ предупреждения |
| При изгибании уголка из полосы он получился переко- шенным | Неправильное за- крепление заготовки в тисках | Закреплять полосу так, чтобы риска разметки точно рас- полагалась на уровне губок тисков |
| Размеры изогнутой детали не соответ- ствуют заданным | Неточный расчет раз- вертки | Расчет развертки за- готовки производить с учетом припуска на изгиб |
|  | Неправильно выбра- на оправка | Применять оправки, точно соответству- ющие заданным раз- мерам детали |
| При изгибании трубы с наполнителем об- разовались вмятины и трещины | Труба недостаточно плотно набита напол- нителем | При заполнении трубы наполнителем располагать ее верти- кально и постукивать по трубе молотком со всех сторон |

- оправку с проволокой закрепляют в тисках между двумя дере- вянными прокладками 3 из твердых пород дерева (дуб, бук);

- навивку пружин производят, вращая оправку за рукоятку и на- блюдая при этом за тем, чтобы витки проволоки ложились на оправку плотно, один к другому;

- оправку с навитой на нее пружиной извлекают из тисков и снимают пружину;

- на концах готовой пружины изгибают петли-крючки.

При выполнении гибки возможно появление различного рода

дефектов (табл. 2.4).