Программа профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 360.

- основной профессиональной образовательной программы по специальности: 22.02.06 Сварочное производство;

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчики:

1.Биккенин Рустам Ринатович, мастер производственного обучения ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»;

2.Горшков Владимир Иванович, мастер производственного обучения ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»;

3.Понятов Андрей Николаевич, мастер производственного обучения ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01.Подготовка и осуществление технологических процессов

изготовления сварных конструкций

1.1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1.Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка) на базе среднего профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт:

- Применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами;

- Технической подготовки производства сварных конструкций;

- Выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами;

- Хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного процесса.

Уметь:

- Организовать рабочее место сварщика;

- Выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции, или материала;

- Использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов;

- Устанавливать режимы сварки;

- Рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции;

- Читать рабочие чертежи сварных конструкций.

Знать:

- Виды сварочных участков;

- Виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;

- Источники питания;

- Оборудование сварочных постов;

- Технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;

- Основы технологии сварки и производства сварных конструкций;

- Методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки;

- Основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов;

- Технологию изготовления сварных конструкций различного класса;

- Технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды.

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего – 1008 часов, в том числе:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1008 часов, включая:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов;

Самостоятельной работы обучающегося – 264 часа;

Учебной и производственной практики – 216 часов.

# 2.результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами |
| ПК 1.2. | Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций |
| ПК 1.3. | Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами |
| ПК 1.4. | Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ЛР 8. | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 9. | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. |
| ЛР 15. | Способный при взаимодействии с другими |
| ЛР 16. | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в металлообрабатывающей отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |
| ЛР17. | Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии. |

3.СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1.Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Практическая подготовка | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | ## 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # ПК 1.1-1.4 | # МДК.01.01.Технология сварочных работ | 621 | 224 | 414 | 280 | 30 | 207 | 15 |  |  |
|  | ## МДК.01.02.Основное оборудование для производства сварных конструкций | 171 | 64 | 114 | 80 |  | 57 |  |  |  |
|  | ## УП.01.Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | ## ПП.01.Производственная практика (по профилю специальности) |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| ## Всего: |  | 792 | 288 | 528 | 360 | 30 | 264 |  | 72 | 144 |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Наименование междисциплинарных курсов (МДК) и тем, видов практики | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 01.01.Технология сварочных работ |  |  | 621 |  |
| Раздел 1.Применение различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами |  |  | 302 |  |
| Тема 1.1.Классификация основных видов электрической сварки плавлением | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1-2 | Введение. Понятие об электрической сварке плавлением | 2 | 1 |
|  | 3-4 | Классификация электрической сварки плавлением. Сущность основных видов | 2 | 1 |
|  | 5-6 | Сварные соединения и швы. Основные понятия и классификация сварных швов | 2 | 2 |
|  | 7-8 | Условные обозначения сварных швов на чертеже. Определение площади и массы наплавленного металла | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 12 | 3 |
|  | 9-10 11-12 13-14 | Нахождение сварных соединений на образцах п.п. | 6 |  |
|  | 15-16 17-18 19-20 | Изучение сварных швов, расшифровка сварных швов п.п. | 6 |  |
| Тема 1.2.Теоретические основы электрической сварки плавлением | Содержание |  | 6 |  |
|  | 21-22 | Понятие о сварочной дуге. Основные физические процессы в дуговом разряде | 2 | 1 |
|  | 23-24 | Влияние рода тока на дугу. Воздействие магнитного поля на дугу | 2 | 2 |
|  | 25-26 | Параметры режима дуговой сварки и их на форму и размеры сварочной ванны | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 30 | 3 |
|  | 27-28 29-30 31-32 | Условия возбуждения дуги | 6 |  |
|  | 33-34 35-36 37-38 | Исследование ионизирующего действия материалов электродных покрытий электродов разных марок и флюсов | 6 |  |
|  | 39-40 41-42 43-44 | Изучение строения сварочной дуги | 6 |  |
|  | 45-46 47-48 49-50 | Определение коэффициента полезного действия сварочной дуги | 6 |  |
|  | 51-52 53-54 55-56 | Определение и влияние погонной энергии на геометрические параметры сварного шва | 6 |  |
| Тема 1.3.Сварочные материалы | Содержание |  | 10 |  |
|  | 57-58 | Назначение и виды сварочной проволоки. Стандарты на сварочную проволоку, характеристика отдельных видов проволок | 2 | 2 |
|  | 59-60 | Назначение, виды и стандарты неплавящихся электродных стержней | 2 | 2 |
|  | 61-62 | Выбор электродов при сварке конструкционных сталей и сталей с особыми свойствами | 2 | 2 |
|  | 63-64 | Виды покрытий электродов и их особенности. Характеристики наиболее распространенных марок электродов | 2 | 2 |
|  | 65-66 | Назначение, классификация флюсов. Выбор марки флюса в зависимости от марки материала | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 14 | 3 |
|  | 67-68 | Определение марки электродов. Расшифровка марок п.п. | 2 |  |
|  | 69-70 71-72 73-74 | Анализ характеристик наиболее распространенных марок электродов п.п. | 6 |  |
|  | 75-76 77-78 79-80 | Анализ характеристик наиболее распространенных марок флюсов п.п. | 6 |  |
| Тема 1.4.Сварочные напряжения и деформации | Содержание |  | 4 |  |
|  | 81-82 | Влияние напряжений и деформаций на качество сварного соединения и конструкции в целом. | 2 | 2 |
|  | 83-84 | Деформации и напряжения при равномерном и неравномерном нагреве. Методы предотвращения или уменьшения сварочных деформаций. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 14 |  |
|  | 85-86 | Способы исправления деформированных изделий | 2 |  |
|  | 87-88 89-90 91-92 | Исследование деформации полосы в плоскости при наплавке валика на ее кромку | 6 |  |
|  | 93-94 95-96 97-98 | Исследование поперечных и продольных укорочений и угловых деформаций при сварке | 6 |  |
| Тема 1.5.Технология электрической сварки и плавлением низкоуглеродистых сталей | Содержание |  | 22 |  |
|  | 99-100 | Способы зажигания дуги. Способы выполнения швов по длине и сечению | 2 | 2 |
|  | 101-102 | Выполнение швов. Определение режима сварки. Влияние параметров режима сварки на геометрические размеры сварного шва | 2 | 2 |
|  | 103-104 | Особенности сварки под флюсом и разновидности этого способа, их области применения | 2 | 2 |
|  | 105-106 | Особенности сборки под сварку, методы предупреждения протекания жидкого металла и шлака | 2 | 2 |
|  | 107-108 | Основные параметры режима и их влияние на геометрические параметры шва, степень легирования шва | 2 | 2 |
|  | 109-110 | Особенности расчета режимов сварки труб. Определение расхода сварочных материалов | 2 | 2 |
|  | 111-112 | Параметры режима и их влияние на склонность металла шва к осевым трещинам | 2 | 2 |
|  | 113-114 | Классификация способов сварки в защитных газах. Импульсно дуговая сварка и ее разновидности | 2 | 2 |
|  | 115-116 | Особенности технологии сварки в углекислом газе и аргоне, непрерывно горящей дугой и импульсной дугой. Особенности формирования металла шва | 2 | 2 |
|  | 117-118 | Особенности выбора режимов для аргонодуговой сварки, с применением флюсов. Их назначение | 2 | 2 |
|  | 119-120 | Производительные способы сварки. Сущность способов и их особенности. Определение расхода сварочных материалов | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 72 | 3 |
|  | 121-122 123-124 125-126 | Расчет режима сварки при выполнении вертикальных, горизонтальных, потолочных швов. п.п. | 6 |  |
|  | 127-128 129-130 131-132 | Выбор сварочных материалов в зависимости от разделки кромок.2 п.п. | 6 |  |
|  | 133-134 135-136 137-138 | Определение влияния параметров режима сварки на геометрические параметры шва. п.п. | 6 |  |
|  | 139-140 141-142 143-144 | Расчет режимов однопроходных швов, многопроходных швов. п.п. | 6 |  |
|  | 145-146 147-148 149-150 | Расчет режимов угловых швов п.п. | 6 |  |
|  | 151-152 153-154 155-156 | Расчет параметров режима сварки под слоем флюса однопроходных стыковых швов и экспериментальная их проверка п.п. | 6 |  |
|  | 157-158 159-160 161-162 | Расчет параметров режима сварки под слоем флюса однопроходных стыковых швов и экспериментальная их проверка п.п. | 6 |  |
|  | 163-164 165-166 167-168 | Расчет параметров режима сварки под слоем флюса угловых швов, экспериментальная их проверка п.п. | 6 |  |
|  | 169-170 171-172 173-174 | Расчет режимов для импульсных способов сварки п.п. | 6 |  |
|  | 175-176 177-178 179-180 | Определение группы свариваемости сталей п.п. | 6 |  |
|  | 181-182 183-184 185-186 | Исследование горения дуги и формирования металла шва при сварке в среде углекислого газа п.п. | 6 |  |
|  | 187-188 189-190 191-192 | Исследование горения дуги и формирования металла шва при сварке в среде углекислого газа п.п. | 6 |  |
| Тема 1.6.Технология электрической сварки плавлением легированных сталей | Содержание |  | 10 |  |
|  | 193-194 | Характеристика легированных сталей. Легирующие элементы и их влияние на свойства сталей. | 2 | 2 |
|  | 195-196 | Технология сварки низколегированных конструкционных сталей, теплоустойчивых сталей, среднеуглеродистых легированных сталей | 2 | 2 |
|  | 197-198 | Особенности сварки высоколегированных сталей. Горячие и холодные трещины при сварке. | 2 | 2 |
|  | 199-200 | Способы сварки, выбор сварочных материалов и технология сварки сталей аустенитного класса. | 2 | 2 |
|  | 201-202 | Технологические особенности сварки двухслойных сталей. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 24 | 3 |
|  | 203-204 205-206 207-208 | Расчет режимов сварки и выбор сварочных материалов. п.п. | 6 |  |
|  | 209-210 211-212 213-214 | Диффузионные процессы при сварке разнородных сталей п.п. | 6 |  |
|  | 215-216 217-218 219-220 | Исследование горения дуги и формирования металла шва при ручной аргонодуговой сварке п.п. | 6 |  |
|  | 221-222 223-224 225-226 | Определение ферритной фазы в металле шва при сварке сталей аустенитного класса с помощью ферритометра и расчетным путем. п.п. | 6 |  |
| Тема 1.7.Наплавка твердых сплавов и сварка чугуна | Содержание |  | 4 |  |
|  | 227-228 | Классификация и характеристика способов наплавки. Выбор материалов в зависимости от эксплуатационных характеристик наплавляемого слоя. | 2 | 2 |
|  | 229-230 | Структурные превращения при сварке чугуна и особенности его сварки. Выбор сварочных материалов для различных способов сварки чугуна. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 12 | 3 |
|  | 231-232 233-234 235-236 | Выбор способа сварки чугуна в зависимости от условий эксплуатации конструкции | 6 |  |
|  | 237-238 239-240 241-242 | Исследование процессов наплавки и сварки чугуна. | 6 |  |
| Тема 1.8.Сварка цветных металлов и сплавов | Содержание |  | 8 |  |
|  | 243-244 | Характеристика алюминиевых сплавов с точки зрения их свариваемости. Характеристика основных способов сварки алюминия | 2 | 2 |
|  | 245-246 | Основные сварочные материалы, их характеристика и уловные обозначения. | 2 | 2 |
|  | 247-248 | Импульсно-дуговая сварка алюминия, преимущества и недостатки. Особенности подготовки кромок и выбор режимов сварки | 2 | 2 |
|  | 249-250 | Подготовка под сварку, способы сварки и причины, способствующие ухудшению сварки титана. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 12 | 3 |
|  | 251-252 253-254 255-256 | Расчет режимов сварки меди, марганца, никеля и их сплавов. п.п. | 6 |  |
|  | 257-258 259-260 261-262 | Исследование процесса сварки цветного металла (титана, алюминия, меди) п.п. | 6 |  |
| Тема 1.9.Электрическая резка. Перспективные способы сварки | Содержание |  | 20 |  |
|  | 263-264 | Сущность, назначение, особенности технологии и разновидность дуговой резки металлов. | 2 | 2 |
|  | 265-266 | Подводная сварка, ее преимущества и недостатки, особенности горения дуги под водой. | 2 | 2 |
|  | 267-268 | Способы получения плазменной струи для сварки. Сущность, назначение, дефекты и применение плазменной резки | 2 | 2 |
|  | 269-270 | Основные направления развития электронно-лучевой и лазерной сварки. Дефекты, сущность и технологии. | 2 | 2 |
|  | 271-272 | Требования, предъявляемые к горючим газам и жидкостям для газопламенной обработки. | 2 | 2 |
|  | 273-274 | Рассмотрение ацетиленовых станций на предприятиях, их расположение. | 2 | 2 |
|  | 275-276 | Типы сварных соединений. Классификации сварных швов по различным признакам. | 2 | 2 |
|  | 277-278 | Выбор мощности сварочного пламени, сечение присадочного металла и скорость сварки. | 2 | 2 |
|  | 279-280 | Технология сварки малоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей. Свариваемость углеродистых сталей. | 2 | 2 |
|  | 281-282 | Влияние химического состава легированных сталей на их свариваемость газовым пламенем. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 20 | 3 |
|  | 283-284 | Расчет режимов подводной сварки и резки п.п. | 2 |  |
|  | 285-286 | Расчет режимов плазменной сварки и резки п.п. | 2 |  |
|  | 287-288 | Расчет режимов при лазерной сварки п.п. | 2 |  |
|  | 289-290 291-292 | Исследование процесса сварки цветного металла (никель) п.п. | 4 |  |
|  | 293-294 | Изучение способов получения горючих. п.п. | 2 |  |
|  | 295-296 | Возникновения напряжений и деформаций при газовой сварке, причины их возникновения п.п. | 2 |  |
|  | 297-298 | Режимы и особенности технологии газовой сварки. п.п. | 2 |  |
|  | 299-300 301-302 | Анализ конструктивных особенностей сварочных горелок, изучение строения и характеристик сварочного пламени п.п. | 4 |  |
| Раздел 2.Выполнение технической подготовки производства сварных конструкций |  |  | 72 |  |
| Тема 2.1.Основные сведения о газопламенной обработке | Содержание |  | 10 |  |
|  | 303-304 | Область применения газовой сварки, особенности процесса | 2 | 2 |
|  | 313-314 | Металлургические процессы при газовой сварки | 2 |  |
|  | 315-316 | Оборудование для газопламенной обработки металлов. | 2 |  |
|  | 317-318 | Горючие газы и газ, поддерживающий горение | 2 |  |
|  | 319-320 | ГОСТы на газообразный и жидкий кислород для газопламенной обработки | 2 |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 12 | 3 |
|  | 321-322 | Испытание кислородных баллонов, паспорт баллона п.п. | 2 |  |
|  | 323-324 | Составление сравнительной таблицы оборудования и аппаратуры для получения ацетилена п.п. | 2 |  |
|  | 325-326 327-328 | Анализ конструктивных особенностей и технических характеристик ацетиленовых генераторов п.п. | 4 |  |
|  | 329-330 331-332 | Анализ конструктивных особенностей и технических характеристик газовых редукторов п.п. | 4 |  |
| Тема 2.2.Технология газовой сварки | 333-334 | Типы сварных соединений и швов при газовой сварке п.п. | 2 | 2 |
|  | 335-336 | Левый способ сварки. Правый способ сварки п.п. | 2 |  |
|  | 337-338 | Режимы газовой сварки, расчеты п.п. | 2 |  |
|  | 339-340 | Материалы, применяемые при газовой сварке и резке п.п. | 2 |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 24 | 3 2 |
|  | 341-342 | Изучение строения и состава ацетиленокислородного пламени п.п. | 2 |  |
|  | 343-344 | Химическое взаимодействие пламени с металлом п.п. | 2 |  |
|  | 345-346 347-348 | Изучение реакции в расплавленном металле при газовой сварке. п.п. | 4 |  |
|  | 349-350 351-352 | Анализ возникновения напряжений и деформаций при газовой сварке, причины их возникновения п.п. | 4 |  |
|  | 353-354 355-356 | Изучение сущности способа сварки пластмасс нагретыми газами п.п. | 4 |  |
|  | 357-358 359-360 | Расчет режимов сварки. Выбор режимов сварки чугуна, цветных металлов и проведение процесса сварки п.п. | 4 |  |
|  | 361-362 363-364 | Изучение характерных особенностей сварки цветных металлов и сплавов п.п. | 4 |  |
| Тема 2.3.Кислородная резка металлов | 365-366 | Область применения кислородной резки металлов | 2 |  |
|  | 367-368 | Оборудование для кислородной резки металлов | 2 |  |
|  | 369-370 | Подогревающее пламя для газовой резки | 2 |  |
|  | 371-372 | Струя режущего кислорода | 2 |  |
|  | 373-374 | Сварочные резаки, устройство, разновидности | 2 |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 3 |
|  | 375-376 377-378 379-380 | Влияние чистоты кислорода на процесс газовой резки п.п. | 6 |  |
|  | 381-382 383-384 385-386 | Анализ конструктивных особенностей ручных резаков для газовой резки металлов п.п. | 6 |  |
|  | 387-388 389-390 391-392 | Анализ конструктивных особенностей газорезательных машин п.п. | 6 |  |
| Тема2.4.Газовая пайка и процессы пламенной обработки поверхностей изделий | 393-394 | Газопламенная пайка, область применения | 2 | 2 |
|  | 395-396 | Высоко температурная газопламенная пайка | 2 |  |
|  | 397-398 | Низкотемпературная газопламенная пайка | 2 |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 16 | 3 |
|  | 399-400 401-402 403-404 | Сущность процесса пайки, его достоинства и недостатки. Аппаратура для пайки. п.п. | 6 |  |
|  | 405-406 407-408 409-410 | Изучение способа газопламенного напыления металлов и других материалов. п.п. | 6 |  |
|  | 411-412 413-414 | Анализ конструктивных особенностей газопламенных машин п.п. | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка их к защите. Самостоятельное изучение технологической документации по изучаемым темам. Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных участках. Тематика: -Стали; -Чугуны; -Медь и еѐ сплавы; -Алюминий и его сплавы; -Титан, никель; -Флюсы; -Способы повышения производительности сварки; -Термическая правка изделий; -Плазменная наплавка; -Материалы газовой сварки; -Термическая правка изделий |  |  | 207 | 3 |
| Курсовая работа (проект) Примерная тематика курсовых проектов: -Технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП) магистрального трубопровода диаметром 219,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология газовой сварки (Г) трубопровода системы внутреннего газоснабжения диаметром 57,0 мм с толщиной стенки 3,5 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) магистрального трубопровода диаметром 530,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) технологического трубопровода диаметром 159,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология газовой сварки (Г) трубопровода системы внутреннего газоснабжения диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) технологического трубопровода диаметром 57,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из легированных сталей мартенситного класса с содержанием хрома от 4 % до 10 % -Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) технологического трубопровода диаметром 114,0 мм с толщиной стенки 8,0 мм из легированных сталей мартенситного класса с содержанием хрома от 4 % до 10 % -Технология автоматической сварки под флюсом (АФ) металлической строительной конструкции толщиной 10,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП) технологического трубопровода диаметром 159,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) металлической конструкции (грузоподъемные краны) толщиной 4,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (РАД) технологического трубопровода диаметром 114,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из высоколегированных сталей аустенитно-ферритного и аустенитного классов -Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) трубопровода пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С диаметром 114,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология комбинированной сварки ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом и ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РАД+РД) технологического трубопровода диаметром 89,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из высоколегированных сталей аустенитно-ферритного и аустенитного классов -Технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП) металлической строительной конструкции толщиной 6,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология комбинированной сварки механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях и автоматической сварки под флюсом (МП+АФ) технологического трубопровода диаметром 530,0 мм с толщиной стенки 16,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП) сосуда, работающего под давлением толщиной 20,0 мм из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология автоматической сварки под флюсом (АФ) металлической конструкции (грузоподъемные краны) толщиной 24,0 мм из низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести свыше 360 МПа -Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) наружного газопровода высокого давления диаметром 108,0 мм с толщиной стенки 4,5 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа -Технология ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (РАД) трубопровода пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С диаметром 57,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из высоколегированных сталей аустенитно-ферритного и аустенитного классов |  |  | 40 |  |
| МДК.01.02.Основное оборудование для производства сварных конструкций |  |  | 171 |  |
| Раздел 3.Выбор оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами |  |  | 66 |  |
| Тема 3.1.Теоретические основы контактной сварки | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1-2 | Введение. Физические основы и этапы образования соединений при контактной сварке | 2 | 2 |
|  | 3-4 | Понятие циклограмме процесса и режиме сварки | 2 | 2 |
|  | 5-6 | Формирование соединений при точечной сварке. Источники теплоты при сварке. Жесткие и мягкие режимы | 2 | 2 |
|  | 7-8 | Роль контактных сопротивлений и внутреннего электрического сопротивления свариваемых деталей | 2 | 2 |
|  | 9-10 | Формирование соединений при контактной рельефной и шовной сварке. Источники теплоты при сварке | 2 | 2 |
|  | 11-12 | Формирование соединений при контактной стыковой сварке сопротивлением и оплавлением. Источники теплоты при сварке | 2 | 2 |
|  | 13-14 | Изучение процесса контактной сварки | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 28 | 3 |
|  | 15-16 17-18 | Анализ площади контакта электрода с деталью и шунтирования тока при сварке п.п. | 4 |  |
|  | 19-20 21-22 | Понятие и основные функции машин. Механическая и электрическая части машин п.п. | 4 |  |
|  | 23-24 | Классификация машин контактной сварки. Система обозначения машин п.п. | 2 |  |
|  | 25-26 | Назначение и основные элементы первичного и вторичного (сварочного) электрических контуров машины п.п. | 2 |  |
|  | 27-28 | Условия работы сварочного электрического контура. Продолжительность включения машины п.п. | 2 |  |
|  | 29-30 | Основные электрические параметры машин. Схема замещения сварочного контура п.п. | 2 |  |
|  | 31-32 | Энергетические параметры машин. Анализ влияния различных факторов на параметры машин п.п. | 2 |  |
|  | 33-34 | Принципиальные электрические схемы машин переменного и постоянного тока, низкочастотного и конденсаторного типа п.п. | 2 |  |
|  | 35-36 | Рассмотрение требований к конструктивным элементам машин п.п. | 2 |  |
|  | 37-38 | Типы и устройство сварочных трансформаторов: магнитопроводов, первичных и вторичных обмоток | 2 |  |
|  | 39-40 | Электрическая силовая часть машин п.п. | 2 |  |
|  | 41-42 | Характеристика переключателей ступеней сварочных трансформаторов п.п. | 2 |  |
| Тема 3.2.Аппаратура управления машинами контактной сварки | Содержание |  | 4 |  |
|  | 43-44 | Понятие и назначение аппаратуры управления машины. Основные и дополнительные блоки управления. | 2 | 2 |
|  | 45-46 | Структурные схемы систем управления машин контактной точечной, шовной, рельефной и стыковой сварки | 2 | 2 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  | 6 | 3 3 |
|  | 47-48 | Типы, особенности конструкции и условия работы механических, электромагнитных и вентильных контакторов п.п. | 2 |  |
|  | 49-50 | Использование микропроцессорной техники в системах контроля п.п. | 2 |  |
|  | 51-52 | Назначение, устройство и принципы работы электропневматических клапанов п.п. | 2 |  |
| Тема 3.3.Технология контактной точечной, рельефной и шовной сварки | Практические занятия и лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 53-54 55-56 | Расчет прочности сварного соединения на срез и отрыв. п.п. | 4 |  |
| Тема 3.4.Машины контактной точечной, рельефной и шовной сварки | Содержание |  | 2 |  |
|  | 57-58 | Анализ оборудования для контактной точечной, рельефной и шовной сварки | 2 | 2 |
| Тема 3.5.Технология контактной стыковой сварки | Практические занятия и лабораторные работы |  | 2 | 3 |
|  | 59-60 | Расчет прочности сварных соединений п.п. | 2 |  |
| Тема 3.6.Машины контактной стыковой сварки | Содержание |  | 2 |  |
|  | 61-62 | Анализ оборудования для контактной стыковой сварки | 2 | 2 |
| Тема 3.7.Механизация и автоматизация контактной сварки | Содержание |  | 2 |  |
|  | 63-64 | Поточные линии, промышленные роботы и робототехнические комплексы | 2 | 2 |
| Тема 3.8.Техническая эксплуатация машин, организация рабочего места, техника безопасности при контактной сварке | Содержание |  | 2 |  |
|  | 65-66 | Изучение устройства автоматического контроля параметров режима сварки | 2 | 2 |
| Раздел 4.Хранение и использование сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного процесса свойствами |  |  | 48 |  |
| Тема 4.1.Общие требования к источникам питания дуговой сварки | Содержание |  | 2 |  |
|  | 67-68 | Основные режимы работы источников питания | 2 | 2 |
| Тема 4.2.Сварочные преобразователи и агрегаты | Содержание |  | 2 |  |
|  | 69-70 | Изучение внешних характеристик сварочного генератора (трансформаторов, выпрямителей и т.д.) | 2 | 2 |
| Тема 4.3.Сварочные трансформаторы | Содержание |  | 4 |  |
|  | 71-72 | Анализ регулирования сварочного тока путем изменения воздушного зазора между частями магнитопровода. | 2 | 2 |
|  | 73-74 | Получение внешней характеристики сварочного трансформатора, и настройка его на заданные параметры | 2 | 2 |
| Тема 4.4.Сварочные выпрямители | Практические занятия и лабораторные работы |  | 4 | 3 |
|  | 75-76 | Снятие падающих характеристик сварочного выпрямителя, и настройка его на заданные параметры п.п. | 2 |  |
|  | 77-78 | Снятие жестких внешних характеристик сварочного выпрямителя, и настройка его на заданные параметры п.п. | 2 |  |
| Тема 4.5.Многопостовые источники тока | Практические занятия и лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 79-80 | Ознакомление с многопостовым источником питания и установка необходимых параметров в соответствии с заданием п.п. | 2 |  |
| Тема 4.6.Специализированные источники тока | Практические занятия и лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | 81-82 | Анализ сведений об инверторных источниках питания | 2 |  |
|  | 83-84 85-86 | Ознакомление с многопостовым источником питания и установка необходимых параметров в соответствии с заданием | 4 |  |
| Тема 4.7.Общие сведения об устройстве сварочных автоматов и полуавтоматов | Практические занятия и лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 87-88 | Назначение. Изучение конструктивных особенностей. Рассмотрение принципа действия п.п. | 2 | 3 |
| Тема 4.8.Сварочные полуавтоматы | Практические занятия и лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 89-90 | Изучение конструктивных элементов сварочных полуавтоматов п.п. | 2 | 3 |
|  | 91-92 | Настройка и работа полуавтоматов для сварки в среде защитного газа п.п. | 2 | 3 |
| Тема 4.9.Оборудование для электрошлаковой, плазменной, электронно-лучевой, лазерной и других видов сварки | Практические занятия и лабораторные работы |  | 12 |  |
|  | 93-94 95-96 | Изучение оборудования для электрошлаковой сварки, настройка необходимых параметров п.п. | 4 | 3 |
|  | 97-98 99-100 | Ознакомление с оборудованием для плазменной и микроплазменной сварки, настройка необходимых параметров п.п. | 4 | 3 |
|  | 101-102 103-104 | Изучение оборудования для электронно-лучевой или лазерной сварки, настройка необходимых параметров п.п. | 4 | 3 |
| Тема 4.10.Эксплуатация и текущий ремонт сварочного оборудования. Эксплуатация источников питания. Правила хранения и установки генераторов, трансформаторов и выпрямителей | Практические занятия и лабораторные работы |  | 10 |  |
|  | 105-106 107-108 | Анализ сопутствующих процессов образования соединений | 4 |  |
|  | 109-110 111-112 | Изучение сопутствующие процессов образования соединений | 4 |  |
|  | 113-114 | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка их к защите. Самостоятельное изучение технологической документации по изучаемым темам. Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных участках. Тематика: -Автоматы тракторного типа; -Подвесные самоходные автоматы; -Головки автоматов; -Особенности оборудования для электрошлаковой сварки; -Особенности оборудования для плазменно- дуговой сварки Вспомогательные устройства; -Разновидности сварки плавящимся электродом в защитных газах Оборудование термической обработки; -Наплавочные установки; -Машины для плазменной резки; -Машины кислородной резки; -Материалы и оборудование для пайки; -Станки автоматы; -Станочные комплексы с ЧПУ; -Вспомогательные транспортные средства; -Грузозахватные средства; -Самоходные автоматы; -Трубосварочные базы |  |  | 57 |  |
| УП.01.Учебная практика Виды работ -осуществлять сборку и сварку каркаса под аппаратуру -осуществлять сборку и сварку тройника -осуществлять сборку и сварку мольберта -осуществлять сборку и сварку системы охлаждения -осуществлять сборку и сварку лестницы -осуществлять сборку и сварку решетки -осуществлять сборку и сварку каркаса двери -применять различные приемы сборки -применять различные приемы сварки -осуществлять подготовку листового проката под сварку -осуществлять подготовку профильного проката под сварку -выполнять правку металла под сварку -выполнять резку металла под сварку -выполнять подготовку кромок под сварку -выполнять очистку поверхностей под сварку -выполнять гибку металла -производить выбор оборудования для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. -производить выбор приспособлений для производства сварных конструкций. -производить выбор инструментов для производства сварных конструкций. -осуществлять хранение и использование сварочных аппаратов -осуществлять хранение и использование баллонов для сварки -осуществлять хранение и использование инструментов -дифференцированный зачет |  |  | 72 |  |
| ПП.01.Производственная практика Виды работ -применять приемы сборки и сварки различных конструкций. -применять методы режимов сварки. -применять способы газопламенного напыления металлов. -применять конструкции резаков для газокислородной резки -применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами -выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций -осуществлять выбор оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами -осуществлять хранение и использование сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного процесса |  |  | 144 |  |
| Экзамен по ПМ.01. |  |  | --- |  |
| Всего: |  |  | 1008 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4.условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

Реализация программы модуля предполагает наличие следующих учебных помещений:

1.Кабинет «Технология электрической сварки плавлением, расчета и проектирования сварных соединений»;

2.Лаборатория «Материаловедения, испытания материалов и контроля качества сварных соединений»;

3.Слесарно-сварочная мастерская.

Оборудование и технологическое оснащение учебных помещений (рабочих мест):

Кабинет «Технология электрической сварки плавлением, расчета и проектирования сварных соединений»:

-Стол и стул преподавателя, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор;

-Столы и стулья ученические для обучающихся;

-Комплект учебно-методической документации;

-Учебные стенды, плакаты;

-Учебные видеоматериалы, презентации;

-Учебные пособия и нормативные документы в электронном виде.

Лаборатория «Материаловедения, испытания материалов и контроля качества сварных соединений»:

-Стол и стул преподавателя, компьютер, интерактивная доска, телевизор;

-Столы и стулья для обучающихся;

-Комплект учебно-методической документации;

-Учебные стенды, плакаты;

-Учебные видеоматериалы, презентации;

-Учебные пособия и нормативные документы в электронном виде;

-Столы промышленные Верстакофф ® «PROFFI» 2000;

-Наборы для визуально-измерительного контроля (Линейка металлическая, Угольник поверочный 90мм, Штангенциркуль 250 мм с глубиномером, УШС– 1, 2, 3, Шаблон Ушерова-Маршака, Маркер (3 цвета - белый, черный красный), фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.);

-Пресс гидравлический на 50 тонн для проведения испытаний на излом. СТАНКОИМПОРТ SD0811CE;

-Ультразвуковой дефектоскоп;

-Микроскопы для металлографических испытаний.

Слесарно-сварочная мастерская:

1.Источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД (111), SMAW, MMAW), ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (РАД (141), GTAW, TIG) Kemppi MasterTig MLS 2300 AC/DC в комплекте с электрододержателем и со сварочной горелкой Kemppi TTC 220 – 5 шт.;

2.Источник питания с устройством подачи сварочной проволоки для механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП(135), GMAW, MAG), механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных газов и смесях (МПГ(136), FCAW: DC)  Kemppi KEMPACT 323R в комплекте со сварочной горелкой Kemppi FE 32 – 5 шт.;

3.Газовые баллоны в комплекте с редукторами и шлангами:

-Баллон с защитной смесью К-25 40л. – 5 шт.;

-Баллон с защитным газом 100% Ar высшего сорта 40л. – 5 шт.

4.Позиционеры для крепления в различном пространственном положении (для фиксации трубы в положения Н-L045 PC; PH и пластин в PA; PC; PF; PE положении) – 5 шт.;

5.Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами 3D-Weld Profi D16 800х1200 мм – 5 шт.;

6.Табурет ТП-01– 5 шт.;

7.Слесарный верстак со слесарными тисками – 5 шт.;

8.Заточная машинка для вольфрамовых электродов КЕДР TIG-40 – 5 шт.;

9.Заточной станок Вихрь 400 – 1 шт.;

10.Печь для прокалки электродов на 40 кг 350-500С с КСП   КЕДР ЭП-90 с цифровой индикацией – 1 шт.;

11.Углошлифовальная машина (под круг 125 мм) Мощность 1100Вт – 5 шт.

12.Инструмент слесарный;

13.Иное сварочное и вспомогательное оборудование, приспособления, инструмент;

14.Измерительные приборы и инструменты

15.Основные, сварочные и иные расходные материалы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику по профилю специальности.

# 4.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1.Михайлицын, С. В. Михайлицын, С.В. Основы сварочного производства: учебник / С.В. Михайлицын, М.А. Шекшеев. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 260 с. - ISBN 978-5-9729-0381-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048767. – Режим доступа: по подписке.

2. Овчинников, В. В. Технология изготовления сварных конструкций: учебник / В. В. Овчинников. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0883-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044998. – Режим доступа: по подписке.

3. Овчинников, В. В. Справочник техника-сварщика: учебное пособие / В.В. Овчинников. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0895-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1758023. – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1.Банов М.Д. Технология и оборудование контактной: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования – М.: Издательский центр Академия, 2016. – 224с.

2.Банов М.Д., Казаков Ю.В., Козуллин М.Г. Сварка и резка материалов: Учебное пособие, 2е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. - 400с.

3. Чебан В.А. Сварочные работы: учебное пособие, 2е изд.,-Ростов на Дону Феникс, 2018 - 412с.

Государственные стандарты (ГОСТ) и нормативные документы (НД) в области сварки и родственных процессов.

Интернет-ресурсы:

1.Электронный ресурс «Системы автоматизированного проектирования технологий сварки, термической обработки и контроля качества сварных соединений» - www.anodsvar.ru;

2.Сварочный портал - www.svarka.com;

3.Электронный ресурс «Школа роботизированной и автоматизированной сварки Технологический центр ТЕНА_ Институт сварки» - www.tctena.ru;

4.Информационно-справочная служба «ЦентрИнформ» - www.info-ua.com;

5.Интернет-представительство "Компании Авант" - www.avantcom.ru;

6.Информационно-поисковая система «Первый Машиностроительный Портал» - www.1bm.ru;

7.Информационный книжный портал - www.infobook.ru;

8.Информационно-поисковая система OBO.RUдование - www.obo.ru;

9. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма доступа: http://window.edu.ru;

10.Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru;

11.Электронно-библиотечная система - www.znanium.com.

12.Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

http: // www. electromonter.info

13.http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов.

14. http://www.svaga.ru  /  .

15. http://svarka.dukon.ru /.

16. http://www.esab.com/ru/ru   /.

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.u s  /)

- https://disk.yandex.ru /

# 4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.01.Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций производится в соответствии с учебным планом по специальности 22.02.06 Сварочное производство и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется в строгом соответствии с расписанием занятий. График освоения ПМ.01.предполагает последовательное освоение МДК.01.01.Технология сварочных работ и МДК.01.02.Основное оборудование для производства сварных конструкций, включающих в себя как теоретические, так и лабораторные и практические занятия.

Освоению ПМ.01.предшествует обязательное изучение общепрофессиональной дисциплины: материаловедение, а также параллельное с изучением ПМ.01, изучение общепрофессиональных дисциплин: инженерная графика, техническая механика, электротехника и электроника, метрология и стандартизация, технологические процессы в машиностроении.

Лабораторные работы и практические занятия проводятся в специально оборудованных лаборатории «Материаловедения, испытания материалов и контроля качества сварных соединений» и слесарно-сварочных мастерских.

В процессе освоения ПМ.01.предполагается проведение промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Результатом освоения ПМ.01.выступают приобретенные обучающимися профессиональные компетенции (ПК), оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью методического обеспечения прохождения учебной практики, выполнения разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.

При освоении ПМ.01.каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Текущий учет результатов освоения обучающимися ПМ.01.производится в учебном журнале.

# 4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование в области сварки.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: высшее или средне профессиональное образование, квалификация по рабочей профессии выше установленного для обучающихся.

# 5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности

| Результаты (Освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1.Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами | -организация рабочего места сварщика; -выбор рационального способа сборки и сварки конструкции, оптимальной технологии соединения или обработки конкретной конструкции, или материала; -установление режимов сварки; -основы технологии сварки и производства сварных конструкций; -методика расчетов ручных и механизированных способов сварки | Текущий контроль в форме: -контрольных заданий по результатам изучения, пройденных тем МДК; -отчетов по результатам выполнения лабораторных / практических работ; -проверочных (пробных) производственных работ по каждому виду работ учебной практики; -наблюдения и оценки выполнения заданий производственной практики. Промежуточная аттестация в форме: -экзамена по результатам изучения МДК.01.01; -дифференцированного зачета по результатам изучения МДК.01.02; -дифференцированного зачета по результатам прохождения учебной и производственной практики. Итоговая аттестация по ПМ.01, в форме: Экзамена по показателям оценки каждого ПК и по ВПД в целом |
| ПК 1.2.Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций | -выбор параметров сварочных технологических процессов; -расчет нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции; -технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; -основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов |  |
| ПК 1.3.Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами | -виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; -оборудование сварочных постов; -технология изготовления сварных конструкций различного класса |  |
| ПК 1.4.Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса | -виды источников питания, устройство и правила эксплуатации; -техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | -обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации производственной деятельности структурного подразделения; -демонстрация эффективности и качества выполнения | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | -демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных профессиональных ситуациях в области организации производственной деятельности структурного подразделения и нести за них ответственность |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов изготовления сварных конструкций; -использование различных источников, включая электронные источники |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные; -анализ инноваций в области разработки технологических процессов изготовления деталей машин |  |

| ЛР 8. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий | Наблюдение в процессе обучения и оценка по результатам освоения видов профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- |
| ЛР 9. Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий | Наблюдение в процессе обучения и оценка по результатам освоения видов профессиональной деятельности |
| ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в металлообрабатывающей отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию, | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий | Наблюдение в процессе обучения и оценка по результатам освоения видов профессиональной деятельности |
| ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий | Наблюдение в процессе обучения и оценка по результатам освоения видов профессиональной деятельности |