# Тема урока: Определение, классификация и свойства электроизоляционных материалов

Цель урока: Изучить свойства изоляционных материалов, их характеристики, сопротивление, электропрочноть, физико-механические свойства.

Лекцию законспектировать, изучить.

Все вещества по электрическим свойствам подразделяют на диэлектрики (электроизоляционные материалы), проводники, полупроводники и магнитные материалы.

Электроизоляционными называются материалы с большим электрическим сопротивлением, препятствующие утечке электрического тока между какими-либо токопроводящими частями, находящимися под разными электрическими потенциалами.

Электроизоляционные материалы можно классифицировать по нескольким признакам: агрегатному состоянию, химическому составу, способам получения и т.д. В зависимости от агрегатного состояния различают твердые, жидкие и газообразные электроизоляционные материалы.

Твердые электроизоляционные материалы составляют наиболее обширную группу и в соответствии с физико-химическими свойствами, структурой, особенностями производства делятся на ряд подгрупп. Например, слоистые пластики, бумаги и ткани, лакоткани, слюды и материалы на их основе, электрокерамические материалы и др.

Жидкие электроизоляционные материалы представлены электроизоляционными маслами, в том числе нефтяными, растительными и синтетическими.

К газообразным электроизоляционным материалам относятся воздух, элегаз (гексафторид серы), фреон-21 (дихлорфторметан) и др. У всех газообразных электроизоляционных материалов диэлектрическая проницаемость близка к единице.

Лучшими электрическими свойствами обладают конденсаторные и кабельные масла. Существуют также полужидкие электроизоляционные материалы - вазелины.

По химическому составу различают органические и неорганические электроизоляционные материалы, которые сильно отличаются друг от друга как по химическому составу, так и по техническим характеристикам. Органические диэлектрики представляют собой углеводородные соединения. Сырьем для их изготовления служат природные продукты растительного и животного происхождения (природные смолы), а также искусственные продукты, получаемые при переработке каменного угля, нефти и газа. Искусственные (синтетические) электроизоляционные материалы можно создавать с заданным набором необходимых электрических и физико-химических свойств, поэтому они наиболее широко применяются в электротехнической промышленности.

Наиболее распространенными неорганическими электроизоляционными материалами являются слюда, керамика и др.

Нейтральные диэлектрики состоят из электрически нейтральных атомов и молекул, которые до воздействия на них электрического поля не обладают электрическими свойствами. В соответствии с электрическими свойствами молекул различают полярные (дипольные) и неполярные (нейтральные) электроизоляционные материалы.

Полярные диэлектрики состоят из полярных молекул-диполь

Свойства электроизоляционных материалов. Основными электрическими характеристиками диэлектриков являются удельное объемное и удельное поверхностное сопротивления, диэлектрическая проницаемость, температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, тангенс угла диэлектрических потерь и электрическая прочность материала. Удельное объемное сопротивление характеризует сопротивление материала при протекании через его объем постоянного тока. Величина, обратная удельному объемному сопротивлению, называется удельной объемной проходимостью.

Удельное поверхностное сопротивление — величина, позволяющая оценить электрическое сопротивление материала при протекании постоянного тока по всей поверхности между электродами. Величина, обратная удельному поверхностному сопротивлению, называется удельной поверхностной проходимостью.

Диэлектрическая проницаемость характеризует способность материала создавать электрическую емкость.

Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости — величина, дающая возможность оценить характер изменения диэлектрической проницаемости, а следовательно, и емкости изоляции с изменением температуры.

Тангенс угла диэлектрических потерь определяет потери мощности в диэлектрике, работающем при переменном напряжении.

Электрическая прочность является характеристикой напряженности электрического поля, при которой происходит пробой, и позволяет оценить способность диэлектрика противостоять разрушению его электрическим напряжением.

Для электроизоляционных материалов большое значение имеют также механические и физико-химические свойства: прочность при растяжении и сжатии, при статическом и динамическом изгибе; твердость; обрабатываемость; вязкость; теплостойкость и нагревостойкость; влагонепроницаемость и гигроскопичность; искростойкость; химическая стойкость и др.

Вязкость, или коэффициент внутреннего трения, дает возможность оценить текучесть электроизоляционных жидкостей (масел, лаков и др.). Вязкость бывает кинематической и условной.

Теплостойкость характеризует верхний предел температур, при которых электроизоляционные материалы способны сохранять свои механические и эксплуатационные свойства.

Нагревостойкость электроизоляционных материалов — способность выдерживать воздействие высоких температур (90... 250 °С) без заметных изменений электрических характеристик материала.

Осуществляя электрическое разделение проводников, электроизоляционные материалы в то же время не должны препятствовать отводу теплоты от обмоток, сердечников и других элементов электрических машин и установок. Поэтому важным свойством электроизоляционных материалов является теплопроводность.

Для повышения влагонепропицаемости пористые электроизоляционные материалы пропитывают маслами, синтетическими жидкостями, компаундами.

Химическая стойкость — способность диэлектриков сопротивляться действию на них растворителей (бензин, толуол), окислителей (хлор, озон) и других разрушающих реагентов (кислоты, щелочи, их растворы и пары).

ольшое применение в электротехнике в качестве электроизоляционных материалов получили слоистые (листовые композиционные), пленочные, ленточные и профилированные пластмассы.

Слоистые пластмассы (пластики) получают горячим прессованием предварительно пропитанных волокнистых наполнителей — бумаг и тканей. При их производстве в качестве основы (наполнителя) применяют специальные сорта пропитанной бумаги, хлопчатобумажные и бесщелочные стеклянные ткани. Для электротехнических целей в качестве диэлектриков используются преимущественно текстОлит, стеклотекстолит, гетинакс, текстолитовые стержни и другие изделия.

Текстолит электротехнический листовой (ГОСТ 2910) представляет собой слоистый прессованный конструкционный материал, состоящий из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивной фенолоальдегидной смолой.

Стеклотекстолит (ГОСТ 12652) — слоистый листовой материал, полученный методом горячего прессования стекло­тканей, пропитанных термореактивным связующим на основе совмещенных эпоксидной и фенолоформальдегидной смол, с длительно допустимой рабочей температурой от -65 до +155 °С.

Гетинакс электротехнический листовой (ГОСТ 2718) представляет собой слоистый листовой материал, полученный методом горячего прессования бумаги, пропитанной терморе­активным связующим на основе фенолоформальдегидных или эпоксидных смол.

Текстолитовые электротехнические стержни — изделия круглого сечения, изготовленные путем намотки ткани из натурального хлопка, предварительно пропитанной термореактивной смолой с последующим горячим прессованием в спе­циальных формах.

Электрокартон общего назначения используется для работы на воздухе в низковольтных электрических машинах и аппаратах в качестве всевозможных прокладок, каркасов катушек, пазовой изоляции самостоятельно либо в сочетании с полиэтилентерефталатной пленкой. Поставляется в рулонах весом 200...350 кг.

Электроизоляционные лакоткани изготовляют путем пропитки ткани соответствующими лаками с целью придания материалу определенных диэлектрических свойств.

Электрические свойства лакотканей в основном определяются видом и качеством лаковых пленок, а механические — преимущественно свойствами тканевой основы. Нагревостойкость и влагостойкость зависят от вида ткани и лаковых пленок.

Пленкоэлектрокартон — гибкий электроизоляционный материал, состоящий из изоляционного картона, оклеенного с одной стороны лавсановой пленкой. Пленкоэлектрокартон на лавсановой пленке имеет толщину 0,27 и 0,32 мм. Его выпуска­ют в рулонах шириной 500 мм.

Пленкоасбестокартон — гибкий электроизоляционный материал, состоящий из лавсановой пленки толщиной 50 мкм, оклеенной с двух сторон асбестовой бумагой толщиной 0,12 мм. Пленкоасбестокартон выпускают в листах 400x400 мм и более и толщиной 0,3 мм.

Полимерные пленки и ленты отличаются большой гибкостью, сравнительно высокой прочностью и хорошими электроизоляционными свойствами.

Пленки электроизоляционные полиэтилентерефтаяатные (ПЭТ) изготовляются экструзией расплава с последующей двухосной ориентацией и термофиксацией. Выпускают толщиной 25... 100 мкм и шириной 50...650 мм.

Они относятся к классу нагревостойкости Е (120 °С), но в сочетании с более нагревостойкими материалами и пропиточными составами могут применяться в системах изоляции классов Вир (130 и 155 °С соответственно).

Пленки из фторопласта-4 изготовляют толщиной 5...40 мкм и шириной 10...200 мм. Они могут быть неориентированные и ориентированные. Наиболее высокими механическими и электрическими характеристиками обладают ориентирован­ные фторопластовые пленки.

Полихлорвиниловые пленки изготовляют из винипласта и пластифицированного полихлорвинила.

Триацетатцеллюлозные (триацетатные) пленки изготовля­ют непластифицированными (жесткими), окрашенными в голубой цвет, слабопластифицировацными (бесцветными) и пластифицированными (окрашенными в синий цвет). Последние обладают значительной гибкостью.

Полистиролъные пленки выпускают толщиной 20... 100 мкм и шириной 8...250 мм.

Лента смоляная изготовляется на основе хлопкополиэфирной ткани и стеклоткани, пропитанных битумом с минеральным маслом. Применяется в качестве изоляции проводов в местах вязки, для уплотнения мест ввода кабелей и проводов в муфты и коробки, а также для изоляции трубопроводов.

Полиэтиленовые пленки обычно производят толщиной 30...200 мкм и шириной 230... 1500 мм.

Таблица 5. Изоляционные масла

| Наименование | Плотность, г/см3 | Вязкость кинематическая при 20 °C, ССт | Температура застывания, °C не выше | Температура вспышки, °C не ниже | Тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц и 20 °C | Электрическая прочность при 50 Гц и 20 °C, кВ/см | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натуральные |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторное | 0,84—0,89 | 30 | –45 | 135 | 0,0006—0,001 | 120—160 | В силовых и измерительных трансформаторах, выключателях, маслонаполненных вводах |
| Конденсаторное | 0,86—0,89 | 35—40 | –45 | 135 | 0,005 | 200 | В бумажных конденсаторах |
| Синтетические |  |  |  |  |  |  |  |
| Совол | 1,54—1,58 | 200 | –(5—8) | 200—300 | 0,0008—0,002 | 140—180 | В бумажных конденсаторах |
| Совтол-10 (Совол + 36% трихлор-бензола) | 1,52—1,54 | Не нормируется | –(25—45) | 200—220 | 0,001—0,003 | 150—200 | В трансформаторах |
| Касторовое | 0,95—0,97 | 10—12 | –(15—18) | 260 | 0,0008—0,015 | 150—220 | В конденсаторах |
| Кремнийорганическая жидкость | 0,96—0,98 | 80—120 | –60 | 150 | 0,0003—0,0005 | 180 | Для пропитки волокнистой изоляции |

Таблица 6. Электротехнические бумаги

| Типы |  | Толщина, мм | Объемный вес, г/см3 | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оклеечная |  | 33·10–3 | 20±2 | Для оклейки электротехнической стали магнитопроводов |
| Телефонная | КТ-4 | 0,4 | 0,8 | Для изоляции жил телефонных кабелей |
|  | КТ-5 | 0,5 | 0,8 |  |
| Кабельная | К-080 | 0,08 | 0,76 | Для изоляции кабелей с пропиткой маслом или масляно-канифольной массой |
|  | К-120 | 0,12 | 0,76 |  |
|  | К-170 | 0,17 | 0,76 |  |
| Конденсаторная | КОН-1 | (7—30)·10–3 | 1 | Для изготовления бумажно-маслянных конденсаторов |
|  | КОН-2 | (7—30)·10–3 | 1,16—1,25 |  |
| Пропиточная | ИП-50 | 0,09 | 50* | Для изготовления слоистых изоляционных материалов |
|  | ИП-63 | 0,11 | 63* |  |
|  | ИП-75 | 0,13 | 75* |  |
| Намоточная |  | 0,05 | 0,75 | Для изготовления трубок, цилиндров и других намоточных изоляционных материалов |
|  |  | 0,07 | 0,75 |  |
| Макалентная |  | 20·10–3 | 17* | Для наклейки листочков при изготовлении слюдяных лент и микафолия |
| * Вес одного квадратного метра. |  |  |  |  |

Таблица 7. Картон асбестовый

| Марка | Размер листа, мм | Толщина, мм | Плотность, г/см3 | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАОН-1 | 900х900 | 2; 2,5 | 1,0—1,4 | Огнезащита, теплоизоляция до 500 °C и уплотнение соединений приборов, аппаратов и коммуникаций |
|  | 800х1000 | 3; 3,5 | 1,0—1,4 | Огнезащита, теплоизоляция до 500 °C и уплотнение соединений приборов, аппаратов и коммуникаций |
|  | 900х1000 | 4; 5 |  |  |
|  | 1000х1000 | 6; 8; 10 |  |  |
| КАОН-2 | 740х980 | 3; 3,5; 4; 4,5 |  |  |

Таблица 8. Картон электроизоляционный

| Марка | Вид | Толщина, мм | Плотность, г/см3 | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭВС | Рулонный и листовой | 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 | 1,2—1,25 | Для пазовой изоляции автомобильных стартеров и деталей автотракторного оборудования |
| ЭВТ | Рулонный | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; | 1,15 | Для изоляции деталей электро- |
|  |  | 0,35; 0,4; 0,5 |  | машин и аппаратов |
| ЭВ | Рулонный | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; | 1,15 | Для общей изоляции и изоляции |
|  |  | 0,35; 0,4; 0,5 |  | в электромашинах, электроаппа- |
|  | Листовой | 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; | 0,95—1 | ратах и электрооборудовании |
|  |  | 2,25; 3 |  |  |
| Примечание. Электроизоляционный картон используется для работы на воздухе. |  |  |  |  |